Výhody nízko absorpčních čoček (ULA – Ultra Low Absorption)

- Jak prochází laserový paprsek optickou čočkou, procentuelně absorbuje vždy část energie.

- Standardní čočky absorbují vždy maximálně okolo 0,2% z celkové hodnoty.

- Rozdíly mezi standardní a nízko absorpční čočkou je v jejím povlaku.

- ULA - absorbují až skoro o 50% méně než standardní optika.

- Nízko absorpční optika je méně ovlivněná termálními vlivy a zahříváním, z toho důvodu je u těchto čoček vyšší stabilita ohniska, paprsku.

- Nízko absorpční povlak je možné jednodušeji vyčistit kvůli odolnější vrchní vrstvě.

- Díky nižší míře a redukci absorpce, nižšímu zahřívání a tím i menšímu selhávání vzrůstá životnost čoček (1,5 – 2,5x)

Duralens			Black Magic			Clear Magic

žlutá čočka		            černá čočka		ultra nízko absorpční čočka

Laserová optika

Optická čočka je posledním prvkem v cestě vedeného laserového paprsku, před tím než paprsek dopadne na pracovní plochu.

Tyto čočky jsou umístěné v řezací hlavě laseru a jsou chlazeny doprovodným plynem.

Parametry čoček jsou: ET (Edge thickness – Tloušťka hrany); Diameter – Průměr; FL (Focal length – Ohnisková vzdálenost); optický design (Meniscus / Plano-convex)

Většina optických čoček je vyráběna z Zinc Selenide (ZnSe).

Jak dlouhá je životnost optických čoček

Očekávaná životnost standardních laserových čoček je v průměru okolo 200 až 600 strojních hodin.

Faktory, které ovlivňují životnost:

- čisté pracovní prostředí

- frekvence údržby a čištění optiky

- výkonová zatíženost strojem/ tepelné selhání

- čistota paprsku a asistenčních plynů (N2 správně doručený vzduch)

- vlastnosti řezaného materiálu (odraz materiálu/ tloušťka)